ANALISI CHIMICA                              soda feldspar

campione

parametro A

SiO2 % 63,9

Al2O3 % 22,4

Fe2O3 % 0,06

TiO2 % 0,01

CaO % 2,95

MgO % 0,05

Na2O % 9,11

K2O % 0,89

BaO % -ANALISI CHIMICA                  Alkali feldspar

campione

parametro B

SiO2 % 63,5

Al2O3 % 21,3

Fe2O3 % 0,05

TiO2 % 0,01

CaO % 2,33

MgO % 0,03

Na2O % 7,12

K2O % 4,83

BaO % 0,25

Perdita al fuoco 1050° C % 0,31

Tecnico Operatore

Perdita al fuoco 1050° C % 0,44

ANALISI CHIMICA                                Pot. feldspar

campione

parametro K

SiO2 % 64,0

Al2O3 % 19,5

Fe2O3 % 0,03

TiO2 % 0,01

CaO % 0,12

MgO % 0,03

Na2O % 2,08

K2O % 13,1

BaO % 0,30

Perdita al fuoco 1050° C % 0,49

Tecnico